万基铝加工轧辊采购技术要求

- 1、轧辊规格

| 轧辊名称 | 冷轧机工作辊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轧辊尺寸 | 450 x 2350 x 4885 mm |  |  |  |  |  |
| 轧辊净重 | 约4011kg/根 |  |  |  |  |  |
| 买方图纸编号： | 10224495 |  |  |  |  |  |
| 轧辊材质及冶炼方法： | 3% Cr 电弧炉真空除气电渣重熔锻造钢 |  |  |  |  |  |
| 合金成分： |  |  |  |  |  |  |
| 轧辊配件 | 挡圈（每根轧辊2个） |  |  |  |  |  |

2、质量及技术要求

2.1 轧辊的低倍组织，不允许有白点、内裂、缩孔、气泡、翻皮和非金属夹杂物等冶金缺陷。

2.2 轧辊必须经过探伤检查，任何部位特别是淬硬层范围内不得有裂纹及凹坑、非金属夹杂、气孔和其他影响使用的缺陷，并附探伤报告。

2.3 轧辊的材料、尺寸及公差、表面质量、硬度等按照买方及其轧机供应商的要求进行考核验收。工作辊表面的硬度差不超过±1 HSD。淬硬层深度应满足轧辊最小使用尺寸要求。

2.4 每批轧辊在轧机连续运行3个月后，如果轧辊没有出现轧辊本身的材料和制造问题，双方签署验收合格证书，进入质量保证期。

2.6 所有轧辊在轧辊两个端面上打上制造厂的标注和辊号。

2.7 其他技术要求详见图纸。

2.8 轧辊的质量保证期为验收合格之日起12个月。

2.7 质量合格证及交付资料，交货时提供有以下内容的质量合格证：合同号、辊号、材质及化学成分结果、主要尺寸数据、硬度检测数据、探伤结果、出厂日期等包含产品检测要求的结论，并加盖乙方检验专用章。